COD实验废液中银的回收的方法

- 前言

银是一种稀有贵重金属, 它的盐如AgNO3, AgSO4,需求量很大, 除了用作化学试剂和药物外, 还用于镀银、染发、制照相乳剂等。因此, 从含银废液中回收金属银, 既能减少它对水的污染, 又可节约经费开支。

含银废液主要来源于电镀、制镜、胶片处理等场所和化学实验室。回收银的方法已有文献报道, 本文在比较实验的基础上, 筛选出了操作简便、成本相对较低、回收银粉纯度高的方法,经提纯后的银粉可用于制备硫酸银，硝酸银等试剂，可用于一般检测实验，达到循环利用的效果。

2. 实验部分

2.1试剂及仪器

试剂：含银废液；氯化钠；氯化钡；锌粉；浓硫酸。

仪器：可调电炉；电子天平；砂芯漏斗

2.2实验方法

将测定过COD的废液用废液桶收集起来达到一定量。第一步：用砂芯漏斗进行过滤，以除去大分子物质，滤液用干净玻璃容器收集。第二步：在不断搅拌下，按照1L废液中加入5g氯化钠的比例，加入氯化钠，使之形成氯化银沉淀。搅拌5分钟后，静置8小时。第三步：将上清液用倾泻法倒入容器中，储存至一定量后用石灰中和排入下水道，沉淀按固废进行处理，也可将废液集中送至污水处理厂处理。也可在搅拌后，不静置直接过滤，但在溶液量多时，较为麻烦。第四步：将沉淀物用自来水洗至中性，再加入蒸馏水洗3-4次，再加入少量蒸馏水在电炉上加热煮沸除去杂质(PbCl2),弃去上清液后烘干称重即得纯氯化银。第五步：将所得氯化银加入适量浓氨水使其完全溶解，待溶液澄清后，用滤纸过滤。然后在滤液中缓慢加入锌粉并不得搅拌，待纯银粉完全析出后倾出废液。向纯银粉中加入适量1+4硫酸，在电炉上加热，以除去多于的锌粉。当不在有气泡产生时，取下冷却。第六步：弃去上清液，余下银粉，先用自来水洗至中性，再用蒸馏水冲洗3-4次，烘干即得纯银粉。

2.3银粉制取硫酸-硫酸银溶液

将制得的银粉经105℃烘干后，称取4g，加入到盛有100ml浓硫酸的烧杯中，在电炉上加热至溶液体积缩减1/3后，取下冷却至室温。然后再加入50ml浓硫酸。继续加热反应40分钟，冷却，溶液变成浅灰色浑浊溶液（锌粉中杂质所致）。将上述溶液用浓硫酸定容只500ml，放置24小时候，用布氏漏斗及玻璃棉滤纸过滤得透明的硫酸-硫酸银溶液。将此溶液用于COD的检测实验。

3.结论

3.1该方法采用置换，沉淀，过滤方法，以常用试剂为材料，回收COD检测废液中银，经过数次实验，银的回收率在90%左右，银粉纯度可达90%以上。

3.2本实验把回收到的银重新用于COD检测，通过检测结果可知所制取的试剂完全可以替代分析纯试剂，可以较好的应用在COD检测实验中。

3.3本次实验产生的废液，均可得到合理处理，防止二次污染。